استاندارد شهابفرطوس

 **شماره سند : ESQC**

 **ویرایش** : 2

 **تاریخ بازنگری** :  **01 / 01 / 1402**

 سریال : دارد

 **سبد 25 کیلوگرمی**

**جنس**

 قابل تولید از مواد اولیه با پایه HDPE

**رنگ**

رنگ پایه پلی اتیلن سفید می باشد اما به درخواست مشتری در رنگ های مختلف قابل تولید می باشد.

**موارد مصرف**

 مناسب جهت حمل و نگهداری محصولات کشاورزی و کشتارگاه

**اقلام دخیل:**

محصول تنها شامل بدنه اصلی می باشد که برای تولید آن از دستگاه تزریق استفاده می گردد.

**بسته بندی:**

این محصول پس از تولید بر روی پالت چیده می شود و تعداد .... سبد بر روی یک پالت قرار میگیرد.

**شرایط پذیرش محصول:**

1. وزن استاندارد

2. پلیسه گیری کامل محصول

3. انطباق رنگ محصول تولیدی با درخواست مشتری

4. مقاومت محصول و پاس شدن تست ضربه

5. وجود برچسب کد رهگیری بر روی سبد ها

6. کسری دار نبودن قطعه

7. کثیف و آغشته نبودن به مواد اضافه.

**مشخصات فیزیکی :**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| طول | عرض | ارتفاع | وزن(gr) | حجم استاندارد (cm3) |
| 515 | 335 | 265 | 1560±32 | 45720 |

**توجه: واحد طول تمامی موارد ذکر شده در جدول میلی متر میباشد.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **مدیر عامل :**  | **دارای سمت :**  | **تهیه کننده :**  |